Caiet de sarcini

pentru

Achiziţia de hartie de copiator format A4

pentru imprimante si copiatoare

cod CPV 30197643-5 - hartie pentru fotocopiatoare

SPECIFICATII TEHNICE MINIME OBLIGATORII

1. Caracteristicile tehnice obligatorii:

- dimensiune 210 mm x 297 mm;

- gramaj - minim 80 g/mp;

- grosime - intre 101 si 112 μm;

- grad de alb - minim 96.8%;

- densitate aparenta - minim 0,72 g/cmc;

- umiditate – maxim 5.1;

- opacitate la tiparire - intre 90% si 96%;

2. Ofertantul are obligația de a prezenta certificat Larex sau orice alt certificat eliberat de un organism de certificare recunoscut, care sa ateste conformitatea produsului ofertat cu conditiile tehnice obligatorii de mai sus.

3. Mod de prezentare: Hartia privita in transparenta trebuie sa prezinte o structura uniforma; suprafata hartiei trebuie sa fie neteda, fara cute, incretituri, ondulatii, gauri, pete sau alte defecte vizibile; muchiile colilor de hartie  trebuie sa fie fara scame, crestaturi sau alte defecte.

4. Mod de ambalare: topuri a 500 de coli, ambalate in hirtie rezistenta la umezeala. Topurile vor fi introduse in cutii de carton de maxim 5 topuri. Cutiile de carton vor fi tiparite si inscriptionate cu date de identificare ale producatorului si vor fi prevazute cu banda din material plastic pentru usurarea manipularii.

5. Ofertantul are obligatia de a completa Anexa 7 - TABEL DETALII PRODUCĂTOR

  - 6.  Termenul de livrare –  10 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent de catre ambele parti

  - 7.  Termenul de garantie al produselor solicitate: minim 12 luni de la data livrarii.

  - 8.  Livrare: Livrarea produselor se va face la sediul ONRC si sediile oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale. Locatiile de livrare sunt prezentate in Anexa 15 iar cantitatile maxime estimate ce se anticipeaza a fi livrate pentru fiecare locatie pe durata acordului-cadru sunt prezentate in Anexa 16.

9.  Ofertantul se obliga sa inlocuiasca produsele la care s-au identificat vicii ascunse in maxim 5 zile lucratoare de la data depistarii acestora.

10.  Ofertantul se obliga sa suporte riscul produselor furnizate prin contract impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la transport, depozitare si livrare, pana in momentul predarii acestora beneficiarului.

AUTORITATEA CONTRACTANTA