Caiet de sarcini

pentru

Achiziţia de hartie de copiator

(cod CPV 30197643-5)

hartie pentru fotocopiatoare

SPECIFICATII TEHNICE MINIME OBLIGATORII

1. Conditii tehnice obligatorii:

- dimensiune 210 mm x 297 mm;

- gramaj - minim 80 g/mp;

- grosime - intre 101 si 112 μm;

- grad de alb - minim 96.8%;

- densitate aparenta - minim 0,72 g/cmc;

- umiditate – maxim 5.1;

- opacitate la tiparire - intre 90% si 96%;

Se va prezenta denumirea si producatorul produsului ofertat.

2. Ofertantul trebuie sa prezinte certificat Larex sau orice alt certificat echivalent eliberat de un organism de certificare recunoscut, care sa ateste conformitatea produsului cu conditiile tehnice obligatorii de mai sus.

3. Mod de prezentare: Hartia privita in transparenta trebuie sa prezinte o structura uniforma; suprafata hartiei trebuie sa fie neteda, fara cute, incretituri, ondulatii, gauri, pete sau alte defecte vizibile; muchiile colilor de hartie  trebuie sa fie fara scame, crestaturi sau alte defecte.

4. Mod de ambalare: topuri a 500 de coli, ambalate in hirtie rezistenta la umezeala. Topurile vor fi introduse in cutii de carton de maxim 5 topuri. Cutiile de carton vor fi tiparite si inscriptionate cu date de identificare ale producatorului si vor fi prevazute cu banda din material plastic pentru usurarea manipularii.

5.  Cantitate totala: 13600 topuri a 500 file de hartie format A4 pentru  copiator.

Cantitatile corespunzatoare fiecarei locatii sunt prezentate in Anexa 14 iar adresele de livrare sunt prezentate in Anexa 15.

6. Ofertantul se obliga sa inlocuiasca produsele la care s-au identificat vicii ascunse in maxim 5 zile lucratoare de la data depistarii acestora.

  - 7. Termenul de livrare: livrarea produselor se va face la sediul ONRC si la sediile oficiilor registrului comertului de pe langa tribunalele teritoriale in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data semnarii de catre parti a contractului de achizitie publica.

  - 8. Termenul de garantie al produselor solicitate: minim 12 luni de la data livrarii.

AUTORITATEA CONTRACTANTA